Pracovní úkol:

- Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

- Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu.

- Proměřte spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí rentgenky Ua = 20 kV.

- Z mezní hodnoty energie spojitého spektra určete Planckovu konstantu, porovnejte s tabelovanou hodnotou. Určete vlnové délky čar Kα, Kβ (porovnejte s tabelovanými hodnotami), spočtěte jejich vlnočty a odpovídající energetické rozdíly vyjádřete v keV. Určete konstanty stínění.

Teorie:

Rentgenové záření vzniká v rentgenové trubici (rentgence). Elektrony emitované z katody žhavené elektrickým proudem, jsou urychlovány anodovým napětím Ua o velikosti obvykle několik desítek až stovek kV. V místě jejich dopadu na anodu vzniká rentgenové záření. Vznikající záření je dvojího původu, brzdné a charakteristické.

Brzdné záření vniká při brždění dopadajících elektronů v elektrických polích atomových jader materiálu anody. Jeho spektrum je spojité. Na krátkovlnné straně klesá intenzita spektra ostře k nule a od jisté mezní vlnové délky (m směrem ke kratším vlnovým délkám je nulová. Mezní vlnová délka odpovídá případu, kdy elektron předá celou svou energii eUa vznikajícímu rtg. fotonu o frekvenci fm. Platí vztah :

(1)

kde h je Planckova konstanta, c rychlost světla a e elementární náboj.

S použitím tohoto vztahu lze z naměřených hodnot (m a Ua určit hodnotu Planckovy konstanty.

Spektrum charakteristického záření je naproti tomu diskrétní – čárové. Toto záření vzniká, mají-li elektrony dopadající na anodu energii dostatečnou k vyražení některého z elektronů z nižších energetických hladin – elektron může být excitován na některou vyšší neobsazenou hladinu, nebo může atom úplně opustit (ionizace). Na volné místo pak přeskakují elektrony z vyšších energetických stavů při současné emisi fotonu. Toto záření závisí podstatně na materiálu anody – různým chemickým prvkům, z nichž je anoda vyrobena, odpovídají charakteristické systémy spektrálních čar.

Teoretický vztah pro vlnočet (12 čáry odpovídající přeskoku z hladiny n2 na n1 vychází z Bohrovy teoretického modelu atomu :

(2)

kde Z je atomové číslo prvku, R Rydbergova konstanta (R = 1,0973731.107 m-1) a s stínící konstanta.

Stínící konstantu lze interpretovat jako vliv náboje ostatních elektronů, které odstiňují pole jádra a zvětšuje se s rostoucí vzdáleností elektronu od jádra.

Difrakce rentgenového záření na krystalech :

Podle jednoduché interpretace difrakce od Braggů vzniká difraktovaný paprsek odrazem od určité soustavy rovnoběžných rovin, v nichž jsou atomy v krystalu uspořádány. Dopadající i difraktovaný paprsek svírají s atomovými rovinami stejný úhel ( (doplňkový k úhlu dopadu požívanému v optice). Difraktované paprsky splňují tzv. Braggovu podmínku :

(3)

kde d je vzdálenost atomových rovin, k řád interference (k – celé číslo) a ( vlnová délka.

Určení vzdálenosti d hlavních atomových rovin :

Krystal LiF tvoří kubickou plošně-centrovanou mřížku. Na jeden atom připadá krychle o objemu d3.  Ze známých veličin pak můžeme vzdálenost atomových rovin vyjádřit jako:

(4)

kde MLiF je relativní molekulová hmotnost fluoridu lithného (MLiF = 25,939 g·mol-1), ρ jeho střední hustota (ρ = 2601 kg·m-3) a NA Avogadrova konstanta (NA = 6,023·1023mol-1). Po dosazení dostaneme meziatomovou vzdálenost (vzdálenost hlavních rovin):

d = 2,023·10-10 m

Výsledky měření

Měření bylo prováděno na školním přístroji Phywe, jako detektor sloužil Geiger-Müllerův počítač.

Úhlová závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření byla měřena při natočení krystalu ( = (14 ( 0,5)°.

Chyba byla odhadnuta ( 0,5 ° (polovina nejmenšího dílku stupnice). Úhel natočení detektoru je určen se stejnou chybou. Intenzitu difraktovaného záření udávám jako počet fotonů za časový interval 40 sekund (při dostatečně dlouhém měření je počet fotonů úměrný intenzitě), přesnější by bylo hovořit o počtu pulsů v GM počítači (který by měl odpovídat počtu fotonů ze předpokladu, že relaxační doba počítače je kratší než střední doba mezi příchodem dvou fotonů).  udává úhel natočení detektoru.

Tabulka 1: Úhlová závislost difraktovaného záření

|  [°] | N [počet fotonů] |  |  [°] | N [počet fotonů] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 79 |  | 28,5 | 1879 |
| 12 | 58 |  | 29 | 1217 |
| 14 | 58 |  | 29,5 | 642 |
| 16 | 58 |  | 30 | 262 |
| 18 | 59 |  | 30,5 | 91 |
| 20 | 48 |  | 32 | 44 |
| 22 | 43 |  | 34 | 45 |
| 24 | 61 |  | 36 | 34 |
| 25 | 96 |  | 38 | 48 |
| 25,5 | 239 |  | 40 | 40 |
| 26 | 857 |  | 42 | 26 |
| 26,5 | 2177 |  | 44 | 47 |
| 27 | 2702 |  | 46 | 41 |
| 27,5 | 2738 |  | 48 | 46 |
| 28 | 2626 |  | 50 | 28 |

Maximum intenzity je pro úhel m = (27,5 ( 0,5) °

Při měření spektra rentgenového záření měníme úhel natočení krystalu (s krokem 0,5°) a zároveň i úhel natočení detektoru (o dvojnásobek). Úhel natočení krystalu přepočítám dle vzorce (3) na vlnovou délku, přičemž uvažuji jen k =1 (maxima prvního řádu) a d = 2,023·10-10 m. Anodové napětí bylo Ua = (20 ( 1) kV.

Tabulka 2: Spektrum rentgenového záření

| ( [°] | N |  [10-10m] |  | ( [°] | N |  [10-10m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 93 | 0,353 |  | 18,0 | 1383 | 1,250 |
| 5,5 | 74 | 0,388 |  | 18,5 | 1328 | 1,284 |
| 6,0 | 73 | 0,423 |  | 19,0 | 1361 | 1,317 |
| 6,5 | 86 | 0,458 |  | 19,5 | 1221 | 1,351 |
| 7,0 | 77 | 0,493 |  | 20,0 | 3388 | 1,384 |
| 7,5 | 88 | 0,528 |  | 20,5 | 6560 | 1,417 |
| 8,0 | 81 | 0,563 |  | 21,0 | 1229 | 1,450 |
| 8,5 | 386 | 0,598 |  | 21,5 | 1032 | 1,483 |
| 9,0 | 1452 | 0,633 |  | 22,0 | 1497 | 1,516 |
| 9,5 | 2119 | 0,668 |  | 22,5 | 22990 | 1,548 |
| 10,0 | 2861 | 0,703 |  | 23,0 | 7919 | 1,581 |
| 10,5 | 3128 | 0,737 |  | 23,5 | 717 | 1,613 |
| 11,0 | 3282 | 0,772 |  | 24,0 | 315 | 1,646 |
| 11,5 | 3494 | 0,807 |  | 24,5 | 529 | 1,678 |
| 12,0 | 3369 | 0,841 |  | 25,0 | 500 | 1,710 |
| 12,5 | 3461 | 0,876 |  | 25,5 | 473 | 1,742 |
| 13,0 | 3309 | 0,910 |  | 26,0 | 397 | 1,774 |
| 13,5 | 2915 | 0,945 |  | 26,5 | 398 | 1,805 |
| 14,0 | 2625 | 0,979 |  | 27,0 | 361 | 1,837 |
| 14,5 | 2382 | 1,013 |  | 27,5 | 309 | 1,868 |
| 15,0 | 2332 | 1,047 |  | 28,0 | 209 | 1,899 |
| 15,5 | 2096 | 1,081 |  | 28,5 | 258 | 1,931 |
| 16,0 | 1947 | 1,115 |  | 29,0 | 213 | 1,962 |
| 16,5 | 1854 | 1,149 |  | 29,5 | 236 | 1,992 |
| 17,0 | 1626 | 1,183 |  | 30,0 | 204 | 2,023 |
| 17,5 | 1466 | 1,217 |  |  |  |  |

Mezní vlnová délka byla odečtena z grafu: (m = (0,6 ( 0,03)·10-10 m (chyba je určena na základě vzdálenosti dvou sousedních bodů).

Ze vztahu (1) nyní můžeme určit Planckovu konstantu: h = (6,41 ( 0,45)·10-34 J·s

Potřebné konstanty byly převzaty z [3].

Maxima v Grafu č.2 odpovídají spektrálním čarám Kα a Kβ, odečtené hodnoty jsou:

K(1,55 ( 0,03)·10-10 m

K(1,42 ( 0,03)·10-10 m

Vlnočty odpovídající těmto vlnovým délkám jsou:

K(6,50 ( 0,13)·109 m-1

K(7,06 ( 0,15)·109 m-1

Odpovídající energetické rozdíly jsou (E = hc/):

EK(8,0 ( 0,16) keV

EK(8,7 ( 0,18) keV

Pro výpočet byla použita tabelovaná hodnota Planckovy konstanty.

Hodnotu stínění určíme ze vztahu (3) za předpokladu, že materiálem anody je měď (Z = 29):

sK(1,0 ( 0,2)

sK(2,1 ( 0,2)

Diskuse:

Největší chybu do měření vnášel odečet úhlů ze stupnice na níž byly dílky o velikosti 1° a chybělo zrcátko (pro kontrolu kolmého odečtu hodnot). Chyba při měření počtu pulsů v GM počítači (počtu fotonů) není uvedena, protože rozptyl této veličiny není znám a její přesná hodnota není pro samotný výsledek důležitá. Pro stanovení vlnových délek čar je důležité vědět při které vlnové délce bylo zaznamenáno nejvíce fotonů (na jejich přesném počtu při tomto měření nezáleží).

Maximální intenzita odraženého záření nastává pro přibližně dvojnásobný úhel než je úhel natočení krystalu. Uvážíme-li geometrii daného uspořádání, je vidět, že platí zákon odrazu (krystal se chová jako „zrcátko“).

Zjištěná hodnota Planckovy konstanty (h = (6,41 ( 0,45)·10-34 J·s) se v rámci chyby dobře shoduje s tabelovanou (h = 6,626·10-34 J·s).

V rámci chyby se shodují i zjištěné hodnoty vlnových délek spektrálních čar (K(1,55 ( 0,03)·10-10 m a K(1,42 ( 0,03)·10-10 m) s tabelovanými hodnotami (K1,542·10-10 m a K1,392·10-10 m)

Závěr:

Vzdálenost hlavních atomových rovin v krystalu LiF je: d = 2,023·10-10 m.

Úhlová závislost intenzity rentgenového záření je uvedena v Tabulce 1 a graficky zpracována v Grafu č.1. Maximum nastává pro úhel m = (27,5 ( 0,5) °.

Spektrum rentgenového záření je uvedeno v Tabulce 2 a graficky zpracováno v Grafu č.2. Zjištěná hodnota Planckovy konstanty je: h = (6,41 ( 0,45)·10-34 J·s.

Pro spektrální čáru K bylo stanoveno:

vlnová délka  K(1,55 ( 0,03)·10-10 m

vlnočet           K(6,50 ( 0,13)·109 m-1

energie           EK(8,0 ( 0,16) keV

konstanta stínění   sK(1,0 ( 0,2)

Pro spektrální čáru K bylo stanoveno:

vlnová délka  K(1,42 ( 0,03)·10-10 m

vlnočet           K(7,06 ( 0,15)·109 m-1

energie           EK(8,7 ( 0,18) keV

konstanta stínění  sK(2,1 ( 0,2)

Použitá literatura:

- Studijní texty, úloha 13 (http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp)

- Fyzikální tabulky (http://www.converter.cz)