# Pracovní úkol

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu.

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

- Výsledky měření zpracujte užitím lineární regrese.

- Výsledky měření graficky znázorněte.

Teorie:

## 1) Měření modulu pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu.

Působíme-li na ocelový drát délky l0 a průřezu S silou F , je modul pružnosti v tahu

E vyjádřen podle Hookova zákona vztahem

(1(

kde  (l je protažení drátu. Vztah platí pouze tehdy, je-li závislost protažení drátu (l na působící síle F lineární. Zařízení pro měření modulu pružnosti je znázorněno na obr. 1 studijního textu k této úloze (viz též [2] str. 63). Ocelový drát je na jedné straně pevně uchycen a na druhé straně vede přes kladku. Sílu F je možno realizovat závažím, které na tuto stranu přidáváme. Měří se metodou zrcátka a stupnice (viz.[1]). Stupnice je umístěna ve vzdálenosti L od zrcátka tak, aby bylo možné pozorovat obraz stupnice v zrcátku dalekohledem. Protažení drátu zatěžováním způsobí pootočení zrcátka. V rovnovážné poloze pozorujeme na stupnici dílek n0 . Po pootočení zrcátka vidíme dílek n. Úhel pootočení (α můžeme spočíst dle následujícího vztahu (platí přibližně pro malé úhly kdy tg α ~ α):

(2)

Prodloužení drátu získáme dle vztahu

(3)

kde r je poloměr kladky.

Měření jsem prováděl metodou postupnou.

## 2) Měření modulu pružnosti v tahu E z prohnutí trámku.

Ocelový trámek šířky a a výšky b podepřeme dvěma břity ve vzdálenosti l od sebe (viz

obr. 2 ve studijním textu k této úloze).

Pokud na trámek působíme uprostřed mezi břity silou F , modul pružnosti v tahu E

lze vypočítat ze vztahu

(4)

kde y je průhyb trámku po zatížení silou F.

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: ( 24,3 ( 0,2 ( (C

vlhkost:  ( 24,6 ( 2,5 ( %

tlak: 984,2 hPa

Není-li pro dané měření uvedeno jinak, uvažuji chyby odhadem pro pásové měřidlo σ =0.05cm, pro posuvné měřidlo σ=0,03mm a pro mikrometr σ=0,005mm

## 1) Měření modulu pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu.

Původní délka drátu: Délku drátu jsem měřil od uchycení na jedné straně až ke kladce. U kladky však není zřejmé ve kterém místě dochází k ještě měřenému prodloužení drátu a kde se již prodlužuje jen svislá část, nemající vliv na pootočení zrcátka, chybu způsobenou tímto odhaduji jako σodh =3 mm.

l0 = ( 114,5 ( 0,3 ( cm

Průměr drátu:Na deseti místech jsem mikrometrem změřil průměr drátu .

Tabulka 1. Měření průměru drátu

| i | d0[mm] | i | d0[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,51 | 6 | 0,52 |
| 2 | 0,51 | 7 | 0,51 |
| 3 | 0,51 | 8 | 0,51 |
| 4 | 0,51 | 9 | 0,52 |
| 5 | 0,51 | 10 | 0,51 |
| d0=(0,512±0,003)mm |

(5)

## Průměr kladky jsem měřil posuvným měřidlem

## dk = (3,830 ( 0,003 ( cm

r= dk/2                                                                       (6)

Vzdálenost stupnice: Protože stupnice není ve tvaru části oblouku kružnice, záleží nejen na tom, ve které oblasti stupnice byla měření prováděna, ale jistou chybu zde vnáší i změna vzdálenosti během měření (vlivem natáčení zrcátka odečítáme na stupnici směrem k jejímu počátku, kde je vzdálenost stupnice a zrcátka menší než v místě n0). Pásové měřidlo také nebylo dokonale tuhé a vlivem svého prohýbání a zkrucování vnášelo do měření též jistou chybu, tuto odhaduji na 1cm.

L = (105 ( 1 ( cm

Zatěžování a odlehčování drátu: Na misku jsem postupně přidával závaží o hmotnosti 0,1 kg a v dalekohledu jsem odečítal pootočení zrcátka, které jsem podle vzorce (2) a (3) převedl na prodloužení drátu (l. Po přidání desátého závaží jsem je začal odebírat a stále prováděl měření. V tabulce není uvedeno napínací závaží o hmotnosti 1 kg se kterým bylo zahájeno měření.

Tabulka 2. Průběh zatěžování (levá) a odlehčování (pravá) drátu

|  | zatěžování | odlehčování |
| --- | --- | --- |
|  | F[N] | n[cm] | (n[cm] | (l [mm] |  | n[cm] | (n[cm] | (l [mm] |
| 1 | 0 | 52,0 | 0,0 | 0,00 |  | 52,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | 0,981 | 51,7 | 0,3 | 0,06 |  | 51,6 | 0,4 | 0,07 |
| 3 | 1,962 | 51,4 | 0,6 | 0,11 |  | 51,3 | 0,7 | 0,13 |
| 4 | 2,943 | 51,0 | 1,0 | 0,18 |  | 50,9 | 1,1 | 0,20 |
| 5 | 3,924 | 50,7 | 1,3 | 0,24 |  | 50,6 | 1,4 | 0,26 |
| 6 | 4,905 | 50,3 | 1,7 | 0,31 |  | 50,3 | 1,7 | 0,31 |
| 7 | 5,886 | 50,0 | 2,0 | 0,37 |  | 49,9 | 2,1 | 0,39 |
| 8 | 6,867 | 49,7 | 2,3 | 0,42 |  | 49,6 | 2,4 | 0,44 |
| 9 | 7,848 | 49,3 | 2,7 | 0,48 |  | 49,4 | 2,6 | 0,48 |
| 10 | 8,829 | 48,9 | 3,1 | 0,57 |  | 49,0 | 3,0 | 0,55 |
| 11 | 9,810 | 48,6 | 3,4 | 0,62 |  | 48,6 | 3,4 | 0,62 |

Lineární regrese: Lineární regresí (n=kF jsem dostal následující hodnoty:                                              (7)

kz=(3,44±0,02) mmN-1 (pro zatěžování)

ko=(3,45±0,03) mmN-1 (pro odlehčování)

Výpočet E: Z rovnic (1), (2), (3), (5), (6) a (7) vyjádříme E jako:

a pro chybu:

Modul pružnosti v tahu oceli:

Ez = (178±3) GPa při zatěžování

Eo = (167±3) GPa při odlehčování

## 2) Měření modulu pružnosti v tahu E z prohnutí trámku.

Délka trámku: odpovídá vzdálenosti mezi dvěma břity. V obou případech je

l=(41,1( 0,1) cm

Šířka (a)  a výška (b) trámku: Šířku trámku jsem měřil posuvným měřidlem a jeho výšku mikrometrem (protože se ve vzorcích vyskytuje ve třetí mocnině, záleží více na její přesnosti)

Tabulka 3. Šířka a výška trámků

| Ocel | Dural |
| --- | --- |
| i | a[mm] | b[mm] |  | i | a[mm] | b[mm] |
| 1 | 11,80 | 2,98 |  | 1 | 11,20 | 2,91 |
| 2 | 11,75 | 2,97 |  | 2 | 11,15 | 2,92 |
| 3 | 11,90 | 2,97 |  | 3 | 11,25 | 2,92 |
| 4 | 11,85 | 2,97 |  | 4 | 12,00 | 2,92 |
| 5 | 11,90 | 2,98 |  | 5 | 11,25 | 2,92 |
| 6 | 11,80 | 2,98 |  | 6 | 11,20 | 2,92 |
| 7 | 11,90 | 2,97 |  | 7 | 11,25 | 2,92 |
| 8 | 11,90 | 2,98 |  | 8 | 11,30 | 2,92 |
| 9 | 11,95 | 2,98 |  | 9 | 11,30 | 2,92 |
| 10 | 11,90 | 2,98 |  | 10 | 11,25 | 2,92 |
| a=(11,87± 0,01)mm |  | a=(11,32 ± 0,05)mm |
| b=(2,976 ± 0,001)mm |  | b=(2,919 ± 0,001)mm |

### Průhyb trámku: Doprostřed trámku jsem zavěsil misku na závaží. Postupně jsem přidával závaží 0,1kg (u duralu po druhém závaží jen 0,05kg aby nedošlo k jeho trvalé deformaci), objektivovým mikrometrem jsem měřil průhyb y. Po přidání 10-tého závaží jsem je postupně oddělával a stále prováděl měření:

Tabulka 4. Průběh zatěžování a odlehčování trámků

| Ocel |  | Dural |
| --- | --- | --- |
| i | F[N] | (y[mm] (zatěžování) | (y[mm] (odlehčování) |  | i | F[N] | (y[mm] (zatěžování) | (y[mm] (odlehčování) |
| 1 | 0,000 | 0 | 0 |  | 1 | 0,000 | 0 | 0 |
| 2 | 0,981 | 0,2 | 0,3 |  | 2 | 0,981 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | 1,962 | 0,6 | 0,6 |  | 3 | 1,962 | 1,8 | 2,0 |
| 4 | 2,943 | 0,9 | 0,8 |  | 4 | 2,453 | 2,2 | 2,2 |
| 5 | 3,924 | 1,1 | 1,1 |  | 5 | 2,943 | 2,6 | 2,5 |
| 6 | 4,905 | 1,4 | 1,4 |  | 6 | 3,434 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 5,886 | 1,7 | 1,7 |  | 7 | 3,924 | 3,4 | 3,4 |
| 8 | 6,867 | 1,9 | 1,9 |  | 8 | 4,415 | 3,9 | 3,9 |
| 9 | 7,848 | 2,1 | 2,1 |  | 9 | 4,905 | 4,3 | 4,3 |
| 10 | 8,829 | 2,4 | 2,4 |  | 10 | 5,396 | 4,7 | 4,8 |
| 11 | 9,810 | 2,6 | 2,6 |  | 11 | 5,886 | 5,2 | 5,2 |

Lineární regrese: Lineární regresí (y=kF jsem dostal následující hodnoty:                                              (8)

#### Ocel

kz=(0,274±0,003) mmN-1 (pro zatěžování)

ko=(0,273±0,009) mmN-1 (pro odlehčování)

Dural

kz=(0,879±0,003) mmN-1 (pro zatěžování)

ko=(0,883±0,002) mmN-1 (pro odlehčování)

Výpočet E: Z rovnic (4) a  (8) vyjádříme E jako:

a pro chybu:

Modul pružnosti v tahu oceli:

Ez = (203±5) GPa při zatěžování

Eo = (203±5) GPa při odlehčování

Modul pružnosti v tahu duralu:

Ez = (70.1±1.6) GPa při zatěžování

Eo = (70.0±1.7) GPa při odlehčování

Diskuse:

E z protažení drátu: Tabelovaná hodnota modulu pružnost v tahu pro ocel je E=220 GPa (dle [3]) a je výrazně odlišná naměřené (E=178 GPa, resp. E=167 GPa). Za předpokladu, že jsem při měření neudělal nějakou hrubou chybu (což nemohu nikdy vyloučit) spatřuji hlavní důvod tohoto nesouladu v poruchách ve struktuře drátu, které nutně musely během mnoha měření, pro která byl již použit, vzniknout. Může na něm být také zúžené místo, ve kterém dochází k většímu protažení. Jistou představu můžeme získat i porovnáním prodloužení při zatěžování a odlehčování (viz. Tabulka 2.). Odečteme-li (l při odlehčování od (l při zatěžování, zjistíme, že při většině měření byl drát při odlehčování prodloužen o 0,018mm než při stejné hmotnosti závaží při zatěžování (kromě měření 9 a 10 kde tomu bylo právě naopak). Naznačuje to, že mohlo dojít k trvalé deformaci, a proto reálná situace nemohla splňovat teoretické předpoklady (homogenní drát, pružná deformace…). Vysvětluje to též i rozdílnou hodnotu modulu pružnosti v tahu při zatěžování a odlehčování.

E z průhybu trámku:

Ocel: Při měření touto metodou, jsem se již více přiblížil k tabelované hodnotě, ale rozdíl byl i tak veliký. Může to být způsobeno opět poruchami ve struktuře trámku, odchylkami od kvádrovitých rozměrů atp. Také je tu možnost, že měřená ocel byla odlišná od ocele tabulkové (svým složením a tedy i fyzikálními vlastnostmi).

Dural: Tabelovaná hodnota modulu pružnosti v tahu je E=72 GPa, což je, v rámci chyby, v dobré shodě s naměřenou hodnotou (E=70,1 GPa). Odchylky jsou opět způsobeny neideálností trámku.

Závěr:

1( Modul pružnosti v tahu E oceli

z protažení drátu

Ez = (178±3) GPa při zatěžování

Eo = (167±3) GPa při odlehčování

z průhybu trámku

E = (203±5) GPa

Modul pružnosti v tahu E duralu

Ez = (70.1±1.6) GPa při zatěžování

Eo = (70.0±1.7) GPa při odlehčování

Bylo ukázáno, že závislost prodloužení na napětí (působící síle) je ve zkoumané oblasti lineární (viz. grafy).

Použitá literatura:

1( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983

2( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989

3) J. Mikulčák, B. Klimeš a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky. SPN, Praha 1970.

GRAFY

Ve všech grafech je použito následujícího značení: + hodnoty změřené při zatěžování, x při odlehčování,

- - - -  proložená funkce (pro data ze zatěžování)