Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č. ...IX...

Název: .......... Měření modulu pružnosti v tahu....................................

Pracoval: .............................. stud.sk.: ................... dne: ....3.4.2006...

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 9 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 5 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 | 20 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku

- Výsledky měření zpracujte užitím lineární regrese

- Výsledky měření graficky znázorněte

Teorie

Měření modulu pružnosti z prodloužení drátu

Pokud dochází k pružné deformaci je relativní prodloužení přímo úměrné napětí – Hookův zákon [1].

Působí-li na drát délky l0 a průřezu S síla F, potom je v oboru pružné deformace prodloužení drátu ∆l dáno výrazem

(1)

kde E je Youngův modul pružnosti v tahu, který udává poměr mezi napětím  a relativním prodloužením . Ze vztahu (1)  ho lze vyjádřit jako:

(2)

V našem případě stanovujeme modul pružnosti ocele z protažení drátu, které se měří zrcátkovou metodou. Drát je na jednom konci veden přes kladku poloměru r k misce, na kterou se přidává závaží. V ose kladky je upevněno zrcátko. Protažení drátu se vypočítá z pootočení zrcátka. Úhel pootočení ∆ souvisí s prodloužením drátu vztahem

(3)

Měří se metodu zrcátka a stupnice. Rovnoměrně osvětlená svislá stupnice je umístěna ve vzdálenosti L od zrcátka tak, aby bylo možné dalekohledem pozorovat obraz stupnice v zrcátku. Při rovnovážné poloze zrcátka je dalekohledu vidět dílek n0, po otočení zrcátka o úhel ∆dílek stupnice n. Pro úhel pootočení platí

(4)

Jelikož velikost úhlu pootočení zrcátka je malá, lze užít pro výpočet ∆ přibližný vzorec

(5)

Mezi hmotností přidaného závaží na misce Δm a prodloužením Δl platí lineární vztah:

(6)

Ve vztahu je c konstanta, která se dá vyjádřit vztahem:

(7)

kde je d průměr drátu.

Měření modulu pružnosti z průhybu trámku

Při zatížení trámku délky l uprostřed silou F se trámek prohne tak, že v působišti síly vznikne průhyb y, pro který platí

(8)

kde Ip je plošný moment setrvačnosti plochy tyče vzhledem k vodorovné ose, kolmé k délce trámku a procházející těžištěm.

Pro obdélníkový průřez trámku šířky a  a výšky b lze Ip vyjádřit vztahem

(9)

Vztah pro určení modulu pružnosti E touto metodou je tedy:

(10)

Pomůcky:

Ocelový drát, kladka se zrcátkem, misky na závaží, sada závaží, stupnice s dalekohledem, mikrometr, posuvné měřítko, pásové měřidlo, ocelový a mosazný trámek, zařízení na upevnění trámku a upevnění drátu, stupnice s lupou pro měření průhybu trámku

Postup:

Délka drátu, vzdálenost stupnice od zrcátka a vzdálenost břitů se měřila pásovým měřítkem (dílek stupnice 1 mm), průměr drátu a rozměry trámků mikrometrem (0,01 mm) a průměr kladky posuvným měřidlem (0,05 mm).

1. Na misku připevněnou ke konci drátu se postupně pokládala a pak odendávala závaží, dalekohledem se pozorovalo, o kolik se pootočila stupnice v zrcátku.

2.  Na trámek (mosazný a ocelový) se navěsila miska pro závaží, která se na ni pokládala a zase postupně odendávala. Lupou se pozorovala stupnice připevněná na trámku.

Výsledky měření:

Podmínky v laboratoři:

Teplota … 25,0°C

Relativní vlhkost …. 33,1%

Tlak … 986,4hPa

Tíhové zrychlení g=9,81 ms-2

Výsledky jsou udávány:

Veličiny určované přímou metodou: aritmetický průměr ( střední kvadratická chyba [2], včetně započítání chyby měřidla.U veličin měřených pouze jednou odpovídá chyba polovině nejmenšího dílku stupnice. Vypočítané hodnoty jsou udány se střední chybou [2].

Tabulkové hodnoty [3]:

Ocel E=2,2.1011 Pa

Mosaz E=(1-1,1).1011 Pa

Naměřené hodnoty:

Ocelový drát:

Délka drátu l0=(1,162( 0,0005) m

Průměr drátu d=(0,52( 0,01).10-3 m

Poloměr kladky r=(1,983( 0,004).10-2 m

Vzdálenost zrcátka od stupnice L=(1,021( 0,0005) m

Velikost 1 dílku na stupnici je 1mm.

n0=(16,9( 0,05). 10-2 m

Chyba n-n0=0,07. 10-2 m

Tabulka 1:

Naměřené hodnoty na stupnici v závislosti na zátěži drátu:

| m [g] | n [cm] | n [cm] | n [cm] | n- n0 [cm] | Δl [mm] |  Δl [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžování | Odendávání | průměr |  |  |  |
| 0 | 17,0 | 16,8 | 16,9 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16,6 | 16,5 | 16,55 | 0,35 | 0,034 | 0,006 |
| 200 | 16,3 | 16,2 | 16,25 | 0,65 | 0,063 | 0,007 |
| 300 | 16,0 | 15,9 | 15,95 | 0,95 | 0,092 | 0,007 |
| 400 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 1,3 | 0,126 | 0,007 |
| 500 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 1,6 | 0,156 | 0,007 |
| 600 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1,9 | 0,185 | 0,007 |
| 700 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 2,2 | 0,214 | 0,007 |
| 800 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 2,5 | 0,243 | 0,007 |
| 900 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 2,8 | 0,272 | 0,007 |
| 1000 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 3,1 | 0,301 | 0,008 |

Graf 1:

Závislost protažení ocelového drátu na hmotnosti závaží:

Metodou lineární regrese [4] byl určen koeficient závislosti c:

c = (3,048±0,037).10-4 m.kg-1

Odtud  E= (1,747±0,022).1011 Pa

Ocelový trámek:

Vzdálenost břitů l= (41,1±0,1).10-2 m

Rozměry trámku:

a= (11,87±0,10).10-2 m

b= (2,97±0,01).10-2 m

Velikost 1 dílku na stupnici je 0,1mm.

y0=(1,7( 0,05).10-3 m

Chyba y-y0=0,07.10-3m

Tabulka 2:

Závislost průhybu trámku na hmotnosti závaží:

| m [kg] | y1 [mm] | y1 [mm] | y1 [mm] | y [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžování | Odendávání | průměr | průhyb |
| 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 |
| 25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
| 50 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,3 |
| 150 | 2,1 | 2,2 | 2,15 | 0,45 |
| 200 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,6 |
| 250 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |
| 300 | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 0,85 |
| 350 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
| 400 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,1 |
| 450 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,2 |
| 500 | 3,0 | 3,1 | 3,05 | 1,35 |
| 550 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,5 |
| 600 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,6 |
| 700 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,9 |
| 800 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,2 |
| 900 | 4,1 | 4,2 | 4,15 | 2,45 |
| 1000 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,7 |
| 1100 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,0 |
| 1200 | 4,9 | 5,0 | 4,95 | 3,25 |
| 1300 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,5 |
| 1400 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,8 |
| 1500 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,1 |
| 1600 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,3 |
| 1700 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,6 |
| 1800 | 6,5 | 6,6 | 6,55 | 4,85 |
| 1900 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 5,1 |

y1-hodnoty naměřené na stupnici

Graf 2:

Závislost průhybu ocelového trámku na hmotnosti závaží:

Metodou lineární regrese byl určen koeficient závislosti co:

y= co.m

co = (2,706±0,014).10-3m.kg-1

Odtud  E= (2,028±0,017).1011 Pa

Mosazný trámek:

Rozměry:

a= (11,87±0,04).10-2 m

b= (1,98±0,01).10-2 m

Velikost 1 dílku na stupnici je 0,1mm.

y0=(5,6( 0,05).10-3 m

Chyba y-y0=0,07.10-3m

Tabulka 3:

Závislost průhybu trámku na hmotnosti závaží:

| m [kg] | y1 [mm] | y1 [mm] | y1 [mm] | y [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžování | Odendávání | průměr | Průhyb |
| 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 |
| 25 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,4 |
| 50 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,9 |
| 75 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 1,3 |
| 100 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1,8 |
| 125 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 2,3 |
| 150 | 8,4 | 8,3 | 8,35 | 2,75 |
| 175 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 3,1 |
| 200 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 3,6 |
| 225 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 4,1 |
| 250 | >10 |  |  |  |

Graf 3:

Závislost průhybu mosazného trámku na hmotnosti závaží:

cm = (18,06±0,07).10-3m.kg-1

Odtud  E= (1,022±0,013).1011 Pa

Diskuse:

Dle [2] je metoda měření z průhybu trámku přesnější. Touto metodou vyšel modul pružnosti blíže tabulkové hodnotě  (E=2,2.1011 Pa), avšak ani v rámci chyby se hodnota neshoduje. Pro mosaz je naměřená hodnota shodná s tabulkovou (E=(1-1,1).1011 Pa)

Měření délky drátu nebylo zcela přesné, nebylo jasné, kde je drát upevněn.

Při stejném zatížení se mosazný trámek prohne více. Z tohoto důvodu má také mosaz menší modul pružnosti.

Díky měření jak při přidávání tak při odendávání zaváží jsem se ujistila, že měření probíhalo v rámci pružné deformace.

Závěr:

Protažení drátu:

Ocel … E= (1,747±0,022).1011 Pa

Průhyb trámku:

Ocel … E= (2,028±0,017).1011 Pa

Mosaz … E= (1,022±0,013).1011 Pa

Literatura:

[1] Klasická mechanika II., A.Havránek, UK, 2003

[2] Základy fysikálních měření, J. Brož, SNP, 1967

[3] Matematické, fyzikální, chemické tabulky, SNP, 1983

# [4] J.Englich, Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha, 2000