### Pracovní úkol

- Změřte tuhost aparatury K.

- Proveďte dynamickou zkoušku deformace v tlaku přiloženého vzorku.

- Výsledek dynamické zkoušky v tlaku graficky znázorněte a určete mezní napětí σ0,2 a σU.

Teorie:

Působíme-li na vzorek pevné látky tlakem nebo tlakem, dochází k jeho deformaci. Při popisu velkých deformací je třeba rozlišovat mezi smluvním napětím (, vztaženým k původnímu průřezu vzorku S0

(1)

a skutečným napětím (´, vztaženému ke skutečnému průřezu vzorku S

(2)

Mimo relativní deformaci ε0, zavedenou jako poměrné prodloužení, vztažené k původní délce vzorku l0

(3)

se zavádí skutečná deformace ε vztahem

(4)

Předpokládáme-li konstantní objem vzorku, pak můžeme vyjádřit skutečné napětí (´ vztahem

(5)

jež je dobrým přiblížením v oboru plastických deformací.

Závislost deformace na smluvním napětí po mez úměrnosti ((U) lineární a chování látky vystihuje Hookův zákon. Po překročení meze úměrnosti je přímá úměrnost mezi napětím a deformací porušena a kromě elastické deformace je nutno počítat i s deformací plastickou. Až do dosažení meze pružnosti ((E) deformace vzorku po odstranění napětí klesá na nulu. Dosáhne-li trvalá plastická deformace hodnoty (pl  = 0,2 %, hovoříme o mezi 0,2 a napětí označujeme jako (0,2. Lze ho přibližně určit ze zatěžovacího diagramu (viz [1]).

# Dynamická zkouška deformace v tlaku

Dynamická zkouška deformace v tlaku se provádí na měřícím zařízení, které umožňuje stlačování vzorku konstantní rychlostí s přesnou detekcí působící síly v závislosti na deformaci. Vzhledem k působícím silám nelze aparaturu pokládat za nedeformovatelnou. Předpokládáme, že pro délkovou změnu (lA aparatury k přenášené síle F platí

(6)

kde konstanta K charakterizuje tuhost aparatury a (lA je její délková změna. Hodnotu K stanovíme provedením dynamické zkoušky v tlaku s kalibračním vzorkem o vysoké hodnotě modulu pružnosti v tahu a příčných rozměrech podstatně větších než rozměry zkoumaných vzorků. Zjištěné délkové změny pak můžeme připsat deformaci aparatury.

Pro sílu F platí

(7)

kde konstanta ( je dána použitou aparaturou a zvolenou citlivostí zapisovače. Pro hodnotu souřadnice x platí vztah

(8)

kde vp je rychlost posuvu papíru. Pro ((lA( platí		(9)

kde vd je rychlost výsuvného podstavce aparatury, kterou určíme jako vd = hf 	(10)

kde h je výška zdvihu při jednom otočení kotouče a f je frekvence otáčení. Z (8) až (10) plyne

(11)

kde x je délka odečtená z kalibrační křivky a podíl hf/vp označíme jako β.

Chceme-li určit deformaci vzorku, musím od naměřené deformace (x1) odečíst deformaci aparatury (x2) při stejné působící síle. Pro válcový vzorek o průměru d dostáváme z předchozích vztahů:

(12)

(13)

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: (25,0 ( 0,4)(C

vlhkost:  (30,9 ( 2,5) %

tlak: (973,8 ( 2,0) hPa

Původní průměr vzorku: Při opracovávání byl vzorek uchycen do trojosé upínací hlavy, která zdeformovala průřez vzorku (otištěním upínacích čepelí). Vzorek byl na jedné straně o téměř 0,1 mm užší a nepravidelnější než na druhé (viz. Tabulka 1.). Prvních 5 měření je na užším konci další na širším.Tento efekt jsem zahrnul do chyby měření, která je proto neobvykle veliká při měření mikrometrem.

Původní délka vzorku: Byla měřena posuvným měřidlem. Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 1.

Tabulka 1.: Původní rozměry vzorku

| i | průměr d0 [mm] | délka l0[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,35 | 10,25 |
| 2 | 6,36 | 10,30 |
| 3 | 6,36 | 10,30 |
| 4 | 6,37 | 10,25 |
| 5 | 6,35 | 10,25 |
| 6 | 6,45 | 10,25 |
| 7 | 6,45 | 10,25 |
| 8 | 6,45 | 10,25 |
| 9 | 6,45 | 10,25 |
| 10 | 6,45 | 10,25 |
|  | d0 = (6,40 ( 0,05( mm | l0 = (10,26 ( 0,05( mm |

Rychlost posunu papíru:         vp = 0,167 mm.s-1

Rychlost stoupání podstavce: vd = 4,5.10-4 mm.s-1

Konstanta α: α = 10 N/dc

Průběh dynamických zkoušek: je zachycen na přiložených grafech vytvořených zapisovačem Servogor. Počáteční nelinearita v grafech, způsobená nerovnostmi dosedajících ploch , byla odstraněna proložením přímky místem největšího sklonu grafu. Za počátek deformace považujeme průnik této přímky s osou x, která tímto určuje její počátek a přímka tak nahrazuje lineární závislost deformace určenou Hookovým zákonem. Protože tato přímka byla proložena pravítkem, vnáší do celého měření systematickou chybu, kterou je velmi těžké určit, na základě zkusmého proložení několika dalšími přímkami mohu odhadnout chybu v určení počátku na 1 mm. Tloušťka čáry zapisovače je přibližně 0,3 mm a přesnost použitého pravítka je 0,5 mm. Jako chybu v určení každého bodu můžeme tedy považovat 1,2 mm. Naměřené hodnoty jsou shrnuty, společně s hodnotami vypočítanými pomocí vztahů (1) až (13), v Tabulce 2., kde x1 je naměřena z křivky deformace vzorku a x2 z křivky při měření tuhosti aparatury. (l označuje změnu délky vzorku vypočítanou podle vztahu (l = β(x1– x2). (14).Na deformační křivce vzorku je po vypnutí motorku ( tedy působící síla se dále nezvětšovala) vidět pokles působící síly, což bylo způsobeno pokračující plastickou deformací vzorku (jeho zkrácení způsobilo to že již nebyl stlačován původní silou (800 N), ale silou menší.

Tabulka 2.:Výsledky dynamické zkoušky v tlaku

| i | y [d] | x1 [cm] | x2 [cm] | (l [mm] | F[N] | ε0 [-] (10-3 | chyba ε0 [-] (10-3 | ( [MPa] | chyba( [MPa] | ε [-](10-3 | chyba ε [-] (10-3 | (´ [MPa] | chyba (´ [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 1,1 | 0,9 | 0,0054 | 40 | 0,53 | 0,45 | 1,24 | 0,02 | 0,53 | 0,45 | 1,24 | 0,02 |
| 3 | 8 | 2,2 | 1,7 | 0,0135 | 80 | 1,31 | 0,45 | 2,48 | 0,04 | 1,31 | 0,45 | 2,49 | 0,04 |
| 4 | 12 | 3,3 | 2,7 | 0,0162 | 120 | 1,58 | 0,45 | 3,73 | 0,06 | 1,57 | 0,45 | 3,73 | 0,06 |
| 5 | 16 | 4,4 | 3,5 | 0,0243 | 160 | 2,36 | 0,45 | 4,97 | 0,08 | 2,36 | 0,45 | 4,98 | 0,00 |
| 6 | 20 | 5,5 | 4,4 | 0,0296 | 200 | 2,89 | 0,45 | 6,21 | 0,10 | 2,88 | 0,45 | 6,23 | 0,10 |
| 7 | 24 | 6,6 | 5,2 | 0,0377 | 240 | 3,68 | 0,45 | 7,45 | 0,12 | 3,67 | 0,44 | 7,48 | 0,12 |
| 8 | 28 | 7,7 | 6,0 | 0,0458 | 280 | 4,46 | 0,45 | 8,69 | 0,14 | 4,45 | 0,44 | 8,73 | 0,14 |
| 9 | 32 | 8,8 | 6,9 | 0,0512 | 320 | 4,99 | 0,45 | 9,93 | 0,16 | 4,98 | 0,44 | 9,98 | 0,16 |
| 10 | 36 | 10,0 | 7,9 | 0,0566 | 360 | 5,52 | 0,45 | 11,18 | 0,18 | 5,50 | 0,44 | 11,24 | 0,18 |
| 11 | 40 | 11,1 | 8,6 | 0,0674 | 400 | 6,57 | 0,45 | 12,42 | 0,19 | 6,54 | 0,44 | 12,50 | 0,20 |
| 12 | 44 | 12,3 | 9,5 | 0,0754 | 440 | 7,35 | 0,45 | 13,66 | 0,21 | 7,33 | 0,44 | 13,76 | 0,22 |
| 13 | 48 | 13,8 | 10,3 | 0,0943 | 480 | 9,19 | 0,45 | 14,90 | 0,23 | 9,15 | 0,44 | 15,04 | 0,24 |
| 14 | 52 | 14,8 | 11,1 | 0,0997 | 520 | 9,72 | 0,45 | 16,14 | 0,25 | 9,67 | 0,44 | 16,30 | 0,26 |
| 15 | 56 | 16,1 | 11,9 | 0,1132 | 560 | 1,10 | 0,45 | 17,39 | 0,27 | 1,10 | 0,44 | 17,58 | 0,28 |
| 16 | 60 | 17,5 | 12,9 | 0,1240 | 600 | 1,21 | 0,45 | 18,63 | 0,29 | 1,20 | 0,44 | 18,85 | 0,30 |
| 17 | 64 | 19,2 | 13,7 | 0,1482 | 640 | 1,44 | 0,45 | 19,87 | 0,31 | 1,43 | 0,45 | 20,16 | 0,32 |
| 18 | 68 | 21,1 | 14,5 | 0,1778 | 680 | 1,73 | 0,45 | 21,11 | 0,33 | 1,72 | 0,45 | 21,48 | 0,34 |
| 19 | 72 | 23,4 | 15,3 | 0,2183 | 720 | 2,13 | 0,46 | 22,35 | 0,35 | 2,11 | 0,45 | 22,83 | 0,36 |
| 20 | 76 | 27,0 | 16,2 | 0,2910 | 760 | 2,84 | 0,47 | 23,60 | 0,37 | 2,80 | 0,45 | 24,26 | 0,38 |
| 21 | 80 | 33,3 | 17,0 | 0,4392 | 800 | 4,28 | 0,49 | 24,84 | 0,39 | 4,19 | 0,47 | 25,90 | 0,41 |

Přímka byla proložena na základě lineární regrese a její směrnice určuje tuhost aparatury K. Do její chyby byla zahrnuta jednak chyba z lineární regrese a jednak chyba odhadem z určení délkové změny aparatury. Tuhost aparatury tedy je K = (1735,1 ( 1,3)( 103 Nm-1

Grafem byly proloženy přímky na základě lineární regrese počátečních hodnot, k určení meze 0,2 byla druhá přímka posunuta o ( = 0,002. Hodnota σU je určena bodem, kde se graf odchyluje od první přímky a σ0,2 bodem, kde druhá přímka protíná graf. Tyto veličiny byly určeny z grafů, a jejich chyba je tedy dána chybou měření a chybou odhadem při určování z grafů, její velikost odhaduji na 1 MPa (na základě rozlišení grafu, přesnosti použitých pomůcek a subjektivních vjemů). Změřené hodnoty tedy jsou:

σU = (11 ( 1) MPa

σ0,2 = (17 ( 1) MPa

Směrnice proložené přímky zároveň určuje modul pružnosti v tahu použitého vzorku, který tedy je přibližně

E ( 2 GPa. (Tato hodnota je velmi orientační vzhledem ke způsobu získání přímky jejíž směrnici určuje.)

Diskuse:

Deformace látek je ve velmi složitý proces, který lze výše uvedenými vztahy vyjádřit jen přibližně. Do značné míry závisí na vnitřní struktuře deformovaných látek – vzorku i aparatury (i na poruchách v této struktuře), na povrchové úpravě vzorku i aparatury atd. Výsledky měření značnou měrou ovlivňuje i subjektivní faktor, který se projevuje hlavně při prokládání naměřených křivek přímkami (od kterých se odečítají hodnoty pro zpracování) a při určování mezí (úměrnosti a meze 0,2) z grafu. Chyby vnesené tímto způsobem do výsledků, lze velmi těžko určit. Můžeme je jen odhadnout, ale tento odhad bude nutně také velmi subjektivní a vnáší do měření značnou chybu. Určení chyb měření je tedy z podstatné části určováno subjektivními odhady dílčích výsledků. Křivka proložená získanými hodnotami v Grafu č.2, je pouze orientační, není prokládána na základě nějaké teoretické závislosti, ale jen na základě očekávaného tvaru této křivky.

Závěr:

Byly naměřeny hodnoty:

Tuhost aparatury: K = (1735,1 ( 1,3)( 103 Nm-1

Mez úměrnosti:    σU = (11 ( 1) MPa

Mez 0,2:               σ0,2 = (17 ( 1) MPa

Použitá literatura:

1( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989